## Slide 1: 液体キセノンのシンチレーション光に感度のある大型MPPCの研究開発
金子大輔、他MEGコラボレーション

## Slide 2: MEG実験アップグレード
液体キセノン検出器
液体キセノン検出器
μ粒子ビーム
μ粒子ビーム
γ
e+
γ
e+
ドリフト
チェンバー
タイミング
カウンター
タイミング
カウンター
ドリフト
チェンバー
現MEG実験は2013年8月 DAQ終了
現時点での最新結果は2013月3月に発表 (90% CL) Phys. Rev. Lett. 110, 201801 (2013)
MEG実験アップグレードプロポーザルは2013年1月にPSIから承認を受けた arXiv:1301.7225
アップグレード後の目標感度は。γ線検出器の分解能が非常に重要。

## Slide 3: 現MEGにおける液体キセノン検出器
μ+→e + γ 崩壊で発生する52.8MeVのγ線を検出する。
900ℓの液体キセノン (LXe)
入射面に216個
他の面に630個の
有効面積の直径が46mmの
光電子増倍管(PMT)
PMT に近い位置でγが反応した場合、光子の収集効率に場所依存性が大きくなる。
↓
検出器の浅い位置では分解能が悪い。
Present
PMT
γ-ray

## Slide 4: 液体キセノン検出器の更新
xenon volume
γ
γ
acceptance
←現在
更新後→
入射面の幅を広げる → エネルギー漏れが減少
光電面を同平面上に → レスポンスがより均一に
入射前の物質量が減少 → 検出効率が向上(約10%)
より小型のセンサーを入射面に配置してuniformityを良くして、分解能を向上させる
浜松ホトニクス製のピクセル
光検出器(MPPC)を採用する予定
入射面に約4000個の
紫外線に感度があり有感面積12×12mm2を持つMPPC
MPPC
PMT
γ-ray
Upgraded
CG image

## Slide 5: シャワーの見え方の違い
現在
更新後
MCによる、同一のγ線パイルアップイベント
イメージング能力が格段に向上

## Slide 6: 更新後の性能 エネルギー分解能
σup
2.4%
↓
1.1%
σup
1.7%
↓
1.0%
depth ＜ 2cm
40 % of events
52.8MeV(MEGで探索する信号)に対する応答
depth ≧ 2cm
60 % of events
Present
Upgraded
Present
Upgraded

## Slide 7: 更新後の性能 位置分解能
Red : Present
Blue : Upgraded
Depth from inner face [cm]
Position resolution in σ [mm]

## Slide 8: 開発の経緯
Chart: Over Voltage [V]
| 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.1499999999999999
3x3 ㎟ (12年5月) | 0.073858 | 0.099506 | 0.11865 | 0.12084
12x12 ㎟ (12年12月) | 0.17163
12x12 ㎟ (13年2月) | 0.15566 | 0.16904
LXe 検出器
での採用
VUV (λ=175nm)
に対する感度
1ch当りの面積12×12mm2で
1 p.e. 弁別可
長い波形
(τ～200ns)
S/N の悪化
パイルアップ増加
13年 年次大会にて報告した。
波形のテールをどのように抑制するかが課題となった。
目標は50ns。
etc.

## Slide 9: 本講演での報告
長いテールの抑制
クエンチ抵抗を可能 な限り小さく
プリアンプ入力インピーダンスを下げる
センサーを分割して直列に接続する
クエンチ抵抗を下げても、ある長さより短い波形にはできなかった。
長い同軸ケーブルを通すと、波形が崩れてしまう。
浜松ホトニクス製
新型MPPC
紫外光対応型の試作品の作成を依頼
LXe中で試験を行った。
Chart: 
| 349 | 606 | 8867
 | 218 | 234 | 368
Rs = 33Ω, 10m cable
200ns

## Slide 10: MPPCの直列接続について
12mm×12mm のセンサー領域をいくつかに分割し直列に
接続することでキャパシタンスを減少させる。
キャパシタンスの減少により波形が鋭くなることが期待される一方ゲインが減少してS/N比が悪化する懸念がある。
今回12mm×12mm の素子を内部的に分割する代わりに
6mm×6mm のMPPCを4個HPKから提供を受け試験した。
(合計の面積は12mm×12mmと等価)
うまくいけば
monolithicで
4つの素子を接続する場合
並列：
直列：
6mm
12mm
直列接続自体は、スイス・PSIのμSR 実験で実証されている。
MEG実験の新型タイミングカウンターでも採用されている。

## Slide 11: 直列試験セットアップ
液体キセノン中で2種類(3通り)の接続方法をテストした。
6mm
Hybrid I (4分割)
Hybrid II (2分割)
単純直列 : Simple
bias
preamp
○ 部品が少ない
○ over voltageが
自動で揃う
× 電源電圧が高い
× セクター毎に
電位が異なる
× 余分な部品が必要
× セクターごとの
ゲイン一様性が必要
(バイアス電圧共通)
○ 電源電圧が低い
○ 各セクターの
電位が同じ
※MPPC故障のため、テスト時は3個の直列

## Slide 12: 1 photo electron 波形
電荷 →
電圧 [V] →
LEDを微弱に発光させ、それと同期したトリガーでデータを取得。
波形が3×3mm2のMPPCと同程度に鋭い
1 p.e. の 信号が弁別可能
Hybrid I
Hybrid II
Vov = 3.0V
Vov = 3.0V
Parallel
Vov =1.5V
×10 amp
Simple
Vov = 3.0V
0 p.e.
1 p.e.
2 p.e.
Simple
3.0V

## Slide 13: ゲイン
キャパシタンス C = e × Gain / V
Hybrid1 : 18.7 ±1.9 [fF]
Hybrid2 : 32.9 ±0.4 [fF]
Simple : 27.9 ±0.6 [fF]
波形が短くなる(キャパシタンスが小さい)
接続ほどゲインも小さく、測定を行った領域では4～10×105。
並列接続に比べて低いが、1 p.e.は十分分解できるので問題ない。

## Slide 14: 波形と接続方式の関係
クエンチ抵抗 1.20MΩ と、先に求めたCから、 時定数τ = RC
Hybrid I : 22.4ns
Hybrid II : 39.4ns
Simple : 33.5ns
イベント毎に波形をフィットし
立下りの時定数を求めた。
Hybrid I 約26ns
Hybrid II 約46ns
Simple 約28ns
↕
Parallel 約200ns
どのケースでも目標とする50ns
以下の時定数が得られている。
2割程度の誤差で、コンシステントな結果

## Slide 15: ケーブルの長さの影響
ゲインは殆ど変化していないが、テールの時定数は1mあたり約1ナノ秒長く見えている。Hybrid 2は 56nsまで増えているが、acceptable。
実機ではMPPCから読み出しエレキまで、約10mのケーブルがある。
MPPCとプリアンプの間にケーブルを追加して波形の変化を観測した。
Cable Length [m]
Cable Length [m]

## Slide 16: 新型MPPCの性能評価
2012年浜松ホトニクス社から新しい設計のMPPCが発表された。
T.Nagano et. al., IEEE NSS 2012
今回、この技術が導入されていて、かつ真空紫外光に対する感度を持つプロトタイプの試験を行った。
new MPPC
3mm×3mm
アフターパルスの抑制
  安定に運転可能な電圧 領域の拡大
    より高いゲインとPDE
  ハイレート耐性の向上
金属クエンチ抵抗
  常温と低温での波形の変化が減少
  ※従来のポリシリコン抵抗では抵抗がLXe温度で常温の約2倍

## Slide 17: 新型MPPCの結果
Chart: Reduction of After pulse
| 1.2082355537941467 | 1.6082355537941453 | 2.0082355537941439 | 2.4082355537941424 | 2.8082355537941481 | 3.2082355537941467 | 3.6082355537941453 | 4.0082355537941439
new technology #1 | 0.085258 | 0.17609 | 0.23607 | 0.33847 | 0.34964 | 0.44644 | 0.51906 | 0.57695
new technology #2 | 0.22426 | 0.26316 | 0.29705 | 0.3247 | 0.37822
previous 3mm | 0.1028 | 0.16956 | 0.3252 | 0.43614
previous 12mm #1 | 0.43678
previous 12mm #2 | 0.27021 | 0.32935
従来のMPPCと比較し
アフターパルスが抑制されている。
従来のUV有感MPPCでは1.5V程度のオーバーボルテージ以上では波形が不安定になったが、新型では4.0V以上まで運転領域を拡大できる。
立下りの時定数は
常温 : 21.3ns、LXe温度 : 25.1 ns
約2割の違い。浜松のデータによるRqの変化、20％と一致

## Slide 18: まとめと、今後
MEG実験アップグレードにおける液体キセノン検出器更新のために
液体キセノン中で使用できる大型MPPCが必要であり研究開発を進めている
結果
  大型MPPCでの波形の鈍りを抑えるために、直列(ハイブリッド)
  接続の試験を行い、30 – 60 nsの短いパルスを得ることができた。
  浜松ホトニクスによる新しい技術の導入により、アフターパルス
  確率の減少を確認した。
    動作電圧範囲の拡大->PDE、ゲインの向上
    ハイレート耐性の向上
予定
  基本的な要求事項は満足する事が出来たため、今後は量産に向けた詳細な設計の段階に移る。
  2014年に600個のMPPCを使用するプロトタイプ試験を予定
  している。続いて実機のためのMPPCの量産、試験を開始する。

## Slide 19: 終
実験に協力いただいた九州大学、中居勇樹氏に感謝します

## Slide 20: MPPC for Liquid Xenon
要求
・ VUV（λ = 175 ± 5 nm）に対する感度
  現在市販されている製品は液体キセノンのシンチレーション光に対してほとんど感度が無い。
  前回の物理学会で 3×3 mm2サイズの新型MPPCについてPDE11%と報告
・ 単一の素子として、12×12 mm2 の大きさ
  市販品は 3×3 mm2 が最大。
  チャンネル数の抑制。
  12×12mm2で約4000ch。
対策:
保護膜を除去
不感層を薄く
反射防止膜
LXe の屈折率に合わせる
12mm
12mm
浜松ホトニクスと協力し、新型MPPCを開発中
12mm角・紫外線高感度型MPPC

## Slide 21: Raw-Waveform
25μ
Low Rq
25μ
Mid Rq
25μ
High Rq
50μ
Low Rq
50μ
Mid Rq
50μ
High Rq

## Slide 22: pre amplifier

## Slide 23: Result : Waveform and Quench-R
・The tail time constant do not depend on Rq so much
・25µm pitch MPPC is not so different from 50µm.
1 Rising & 1 Trailing component, τr ,τt
Fitting waveforms with a double-exponential function works well.
MPPC Type |  | Quench R [kΩ] | Trail time constant τt [ns] |  |  | Rise time constant τr [ns] |  | 
50 | Over voltage [V] |  | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5
 | R1 Low | 349 | 246 | 255 | 276 | 19.6 | 21 | 24.3
 | R2 Mid | 606 | 277 | 288 | 314 | 19 | 19.4 | 20.7
 | R3 High | 8867 | - | 783 | - | - | 16.5 | -
25 | Over voltage [V] |  | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0
 | R1 Low | 719 | - | 214 | - | - | 20.7 | -
 | R2 Mid | 1170 | - | 218 | - | - | 20.1 | -
 | R3 High | 21433 | - | 538 | - | - | 23.5 | -

## Slide 24: How to shorten waveform
Smaller Rs
→ Effective, but only in limited situation.
Rs = 33Ω
long cable
Rs = 50Ω
short cable
Smaller Rp
→ Not effective
Tail is reduced with small Rs, but the waveform is distorted with a long read-out cable because of the impedance mismatch.
Rs = 33Ω
short cable
↓Data taken with large-area MPPC at room temperature↓
τt= 192 ns
τt= 138 ns

## Slide 25: Cause of long waveform
…
Rq
Cd
Cs
bias voltage
Vb
quench
resistance
diode
(sensor)
Rs
shunt
resistance
stray
capacitance
amplifier
Waveform can not be shortened only by reducing the quench resistance and cell capacitance.
AMP side
MPPC side
Rs,Rp×Cs term is dominant against Rq×Cd term under small Rq condition?
Rp
protect
resistance

## Slide 26
常温予備試験で
測定された波形
(LEDイベントの平均)
4ヶ並列
4ヶ直列
2ヶ2ヶ
ns

## Slide 27: シングル波形の立ちあがり
印加電圧で上がっている？
フィッティングの違いが見えてしまっているよう。

## Slide 28: 1 p.e. ピークの広がり

## Slide 29: Detailed PDE calculation of G-type MPPC
Chart: Over Voltage [V]
| 1.2082355537941467 | 1.6082355537941453 | 2.0082355537941439 | 2.4082355537941424 | 2.8082355537941481
type-I | 0.045788 | 0.054277 | 0.06269 | 0.069034 | 0.078439
3x3 ㎟ (12年5月) | 0.073858 | 0.099506 | 0.11865 | 0.12084
12x12 ㎟ (12年12月) | 0.17163
12x12 ㎟ (13年2月) | 0.15566 | 0.16904
In 2013Feb-1 test 1301-50UM-R2
voltage | 1.4 | 1.7
PDE +/- | 15.5 2.5 | 16.9 3.7
Voltage | 1.4 | 1.7
 | Errors | 
Gain | 3.1% | 1.6%
Alpha peak | 0.26% | 0.21%
Correction | 3.2% | 1.7%
Model syst. | 14% | 22%
total | 15.3% | 22.2%